《化妆品包装用玻璃瓶》

“浙江制造”标准编制说明

杭州三星工艺玻璃有限公司

2021年7月

目 录

1  项目背景	1

2  项目来源	2

3  标准制定工作概况	2

4  标准编制原则、主要内容及确定依据	6

5  标准先进性体现	9

6  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性	14

7  社会效益	14

8  重大分歧意见的处理经过和依据	15

9  废止现行相关标准的建议	15

10  提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由	15

11  贯彻标准的要求和措施建议	15

12  其他应予说明的事项	15

# 1  项目背景

玻璃瓶是我国传统的包装容器，玻璃也是一种很有历史的包装材料。在很多种包装材料涌入市场的情况下，玻璃容器在饮料包装中仍占有着重要位置，这和它具有其它包装材料无法替代的包装特性分不开。经过多年的发展，中国已成日用玻璃生产大国，日用玻璃制品与玻璃包装容器产量居世界前列。据中国日用玻璃协会统计，2018 年我国日用玻璃制品与玻璃包装容器的总产量为4970万吨，与上年同期4152.08 万吨的统计数相比，增长率为19.7%。在需求日以上升的今天，行业市场前景较好。近年来，国内化妆品市场每年约有20%的增长。随着“供给侧结构性改革”和“环保整治攻坚战”持续推进，我国出台日用玻璃行业规范政策，引导日用玻璃行业生产经营和投资行为，我国玻璃包装容器行业落后产能得以退出，行业集中度有所提升。

从国际市场来看，瓶罐玻璃制品作为食品、饮料、医药、日化、文教、科研等行业和部门的配套用包装瓶，范围大，用量广，是不可缺少的包装容器。

全球战略品牌推广机构SiegelGale公司接受Owens-Illinois公司(纽约证交所：OI)委托进行一项全球调研，就消费者在食品、饮料、化妆品包装方面的偏爱问题，对九个国家2900多名消费者做了调查，旨在评测消费者如何在不同包装类型中进行选择，选择包装时如何权衡标准，调查结果显示：消费者最偏爱玻璃包装。调查表明，全球各地的消费者认为玻璃在“纯度、品质、安全性、多用性和回收再利用这五方面核心因素优于其他包装材料”。 从国际市场来看，瓶罐包装材料制品范围大，用量广，是不可缺少的包装容器。然而，我国与国际人均包装瓶消费量存在很大差距。在需求日以上升的今天，行业市场前景较好。近年来，国内化妆品市场每年约有 20%的增长。

2020年7月浙江省经济和信息化厅、浙江省药品监督管理局印发浙江省化妆品产业高质量发展实施方案（2020-2025年），方案规划：立足浙江，联动长三角，融入“一带一路”，打造国内领先、具有国际影响力的化妆品产业集群。“美妆小镇”作为浙江化妆品产业核心承载区，建设成为全国美妆产业集聚中心、美妆文化体验中心、国际时尚美妆博览中心。到2025年，全省化妆品产业年销售收入超2000亿元，培育年销售收入超过100亿元的行业领军企业3家，拥有5个以上国际知名品牌，培育一批新锐品牌，浙江美妆品牌产品占国产美妆市场份额25%以上。延伸做强化妆品包装产业基地，大力发展纸制品包装、塑料包装、玻璃包装等，推进包装产品从低端向中高端发展。通过美博会、美妆峰会等平台，加强化妆品包装企业与国际国内知名化妆品企业合作。发展包装工业循环经济，加强包装产品全生命周期管理。

为引领化妆品包装用玻璃瓶行业发展，响应浙江省人民政府办公厅《关于打造“浙江制造”品牌的意见》，制定“浙江制造”团体标准。本标准的制定实施，通过标准引导，促使化妆品包装用玻璃瓶生产企业创新升级，增强自主创新能力，提升我国产品行业的整体质量水平和国际竞争力，实现产品行业的转型升级和跨越发展。

# 2  项目来源

由杭州三星工艺玻璃有限公司向浙江省品牌建设联合会提出立项申请，经省品牌联论证通过并印发了浙品联〔2021〕8号文件《关于发布2021年第三批“浙江制造”标准制定计划的通知》，项目名称：《化妆品包装用玻璃瓶》。

# 3   标准制定工作概况

## 3.1  标准制定相关单位及人员

3.1.1  本标准牵头组织制订单位：浙江蓝箭万帮标准技术有限公司。

3.1.2  本标准主要起草单位：杭州三星工艺玻璃有限公司。

3.1.3  本标准参与起草单位：浙江长兴杭华玻璃有限公司、杭州余杭振华日化玻璃有限公司。

3.1.4  本标准起草人为：戴季恬、吕佳卿、冯爱芳、王涛、郭胜彬、骆国忠、王小宁、夏雄峰、梁小敏、沈海亮、周雅娟、徐古帮。

3.1.5  本标准评审专家组长：XX。

3.2  主要工作过程

3.2.1  前期准备工作

按照“浙江制造”标准工作组构成要求，组建标准研制工作组，明确标准研制重点和提纲，明确各参与单位或人员职责分工、研制计划、时间进度安排等情况。

3.2.1.1 企业现场调研

对企业进行现场调研，对“浙江制造”标准立项相关资料进行收集整理。

3.2.1.2 成立标准工作组

根据省品牌联下达的“浙江制造”标准《化妆品包装用玻璃瓶》制订计划，杭州三星工艺玻璃有限公司召集标准同行、标准化机构、检测机构等相关方成立了标准工作组，明确了各参与单位及人员的职责分工。

3.2.1.3 明确研制重点

《化妆品包装用玻璃瓶》标准研制的重点包括：标准名称、标准适用范围、设计要求、原材料要求、工艺装备要求、检验检测要求以及产品核心质量特性对应的关键技术指要求、相应的检验检测方法。

3.2.1.4 研制计划及时间安排

第一阶段： 2021年2月底前成立工作小组，学习、研究国内外相关标准，确定标准改进的路线和方向，明确指标。完成《化妆品包装用玻璃瓶》浙江制造“立项建议书”和“标准草案”的撰写，完成项目申报立项。

第二阶段：收到答辩通知，准备答辩材料，进行项目答辩，通过后完成立项。

第三阶段：立项完成后一个月内，组织相关单位，召开启动会，完成标准讨论，形成标准征求意见稿。

第四阶段：启动会后两周内，向各有关单位发送征求意见稿，并完成各单位意见的征集。

第五阶段：征求意见完成后一个月内，召开标准评审会，邀请同行业专家、代表、认证公司代表、标准主要起草人等人员参加。

第六阶段：评审会后两周内，完善标准，形成最终稿，并且发布实施。

3.2.2  标准草案研制

3.2.2.1  型式试验内规定的全技术指标先进性情况

本标准（草案）基本确定了本标准的先进性；充分考虑了“浙江制造”标准制订框架要求、编制理念和定位要求等，全面体现了标准的先进性。

标准工作组根据“浙江制造”标准的编制理念，“国内一流、国际先进”的定位要求，以行业标准 BB/T 0029-2004、GB/T 17449-1998、GB/T 4545-2007、GB/T 4547-2007、GB/T4548-1995为基础，对标国内先进企业代表。

本标准以国家标准为基准，对标国内先进同行技术要求和水平，项目的设置覆盖了国家标准的技术要求，并高于或等于国家标准；同时从行业的发展和产品应用领域的变化要求，从产品使用的稳定性及便利性出发，真正体现了“浙江制造”标准的“国内一流，国际先进”的理念。

3.2.2.2  基本要求、质量保证方面的先进性情况

为响应“浙江制造”标准作为产品综合性标准的理念，从产品的全生命周期角度出发，工作组从产品的设计研发、原材料、生产制造、检测等生命周期出发，提炼了标准“四精”要求。

在基本要求方面：

为响应“浙江制造”标准作为产品综合性标准的理念，从产品全生命周期角度出发， “浙江制造”团体标准研制工作组围绕化妆品包装用玻璃瓶的设计研发、原材料、工艺及装备、检验检测等方面，进行先进性提炼，涵盖了产品的整个生命周期。

（1）在产品设计上：使用AUTOCAD、3D等软件对产品进行研发设计，具备对配料、熔制、成型、退火等工艺设计研发能力，并持续改进工艺；

（2）在原材料方面：原材料石英砂符合QB/T 2196的要求，碳酸钙符合JC/T 865中一级品及以上的要求，纯碱符合GB/T 210.1中Ⅱ类优等品的要求，涂料、油墨等原材料有害物质含量符合RoHS指令2011/65/EU附录Ⅱ的修正指令（EU）2015/863的要求；

（3）在工艺设备方面：配备自动化高精度电子称量系统（动态精度1/500），采用优质配合料混合设备。采用节能环保型玻璃窑炉，配置计算机控制系统，稳定控制熔窑温度、窑压、液面等参数。采用天然气、电等清洁能源加热供料道、退火窑，并采用智能仪表进行实时控制。配备污水综合处理及回用系统，并配有在线监控系统。

（4）在检测能力方面：从应配备先进的仪器设备对产品关键技术指标的检测能力角度来保障产品质量，配备空测试箱、密度天平、偏光应力测试仪、扭力计、推拉力计、恒温水浴锅等测试仪器等检测设备进行容量偏差、垂直轴偏差、口部平行度公差、应力、耐水侵蚀性能、抗热震性、密封性等性能指标的出厂检验项目的检验。同时，具备对石英砂、碳酸钙等主要矿物原料的检验分析能力。

在质量保证方面：

为体现“浙江制造”标准的“精诚服务”这一理念，工作组结合产品实际销售情况，提出在正常的储运、贮存、使用情况下，产品交货之日起12个月内，因产品的质量问题而不能正常使用时，制造商应提供负责包修。

3.2.2.3  按照“浙江制造”标准制订框架要求，及“浙江制造”标准编制理念和定位要求研制标准草案情况。

按照“浙江制造”标准制订框架要求，标准草案在术语和定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存和质量承诺等各个方面进行了全方位的阐述。按照“国内一流、国际先进”的要求，以国家标准为基础，对标国际先进标准及标杆企业，力求体现最先进的浙江工艺，用高质量来保障品牌生命，成为化妆品包装用玻璃瓶这一细分的标杆和领跑者。

3.2.2.4标准研讨会研讨情况

《化妆品包装用玻璃瓶》标准草案已于2021年6月研制完成，并于2021年7月26日在杭州市余杭区召开标准研讨会。在标准启动会暨研讨会上，标准研制工作组及相关专家根据“浙江制造”标准要求，针对化妆品包装用玻璃瓶产品的基本要求，技术指标要求和质量承诺进行研讨，并对产品核心技术指标对比维度进行探讨，充分考虑“浙江制造”标准制订框架要求、编制理念和定位要求等，全面体现标准的先进性。标准研制工作组及相关专家对标准草案提出以下问题：

（1）引用同类文件编号需按照从小到大顺序；

（2）增加一章“产品分类”；

（3）建议“4.1设计研发”、“4.3工艺和设备”、“4.4检验检测”进行梳理完善；

（4）“4.2 原材料”增加主要原材料的质量要求；

（5）瓶身高度尺寸偏差、满口容量偏差、垂直轴偏差建议直接引用国家标准；

（6）抗热震性、耐寒性、抗冲击性等技术要求增加合格判定文字性描述。

3.2.3  征求意见

标准起草工作组于2021年 XX月XX日将标准及其编制说明在品联会官网和发出到各有关单位公开征求意见，截止2021年XX月XX日，共征求到征求意见结束共收回复意见XX家，有效回复意见XX家，共回复意见XX条，其中无意见XX家。经标准研制工作组整理和逐一审核确定，修改采纳XX条，未采纳XX条。

3.2.4  专家评审

按照“浙江制造”标准评审要求，提出专家建议名单。名单如下：

| 序号 | 姓 名 | 工作单位 | 职务/职称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2021年XX月XX日，召开《化妆品包装用玻璃瓶》“浙江制造”团体标准评审会，标准研制工作组向XX、XX、XX、XX、XX等5家评审单位与会专家汇报了公司及产品基本情况、标准编制背景和目的、标准内容及先进性说明、征求意见情况等，并接受了专家组的质询。经过讨论提出修改意见如下：

1）XX；

2）XX；

评审会共提出了意见XX条，其中采纳XX条，未采纳XX条。

3.2.5  标准报批（根据标准版次调整）

2021年XX月XX日标准工作组根据评审会上专家提出的修改意见对标准（送审稿）进行了修改，形成了标准（拟报批稿），并向标准评审组专家征求意见。于2021年XX月中旬进行报批。

# 4标准编制原则、主要内容及确定依据

## 4.1 编制原则

标准编制遵循“合规性、必要性、先进性、经济性、可操作性”的原则，尽可能与国际通行标准接轨，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

4.1.1  合规性

本标准符合相关法律法规、产业政策以及强制性标准的要求，本标准核心指标之外的基本指标均符合相关国、行标的要求。根据“浙江制造”标准的编制理念，“国内一流、国际先进”的定位要求，以行业标准 BB/T 0029-2004、GB/T 17449-1998、GB/T 4545-2007、GB/T 4547-2007、GB/T4548-1995为基础，对标国内先进企业代表，本标准在尺寸、密封性能、耐寒性能、抗热震性能均提出先进的标准要求。

4.1.2  必要性

本标准所有指标均以优化解决化妆品用玻璃瓶美观为痛点出发。

玻璃瓶是我国传统的饮料包装容器，玻璃也是一种很有历史的包装材料。在很多种包装材料涌入市场的情况下，玻璃容器在饮料包装中仍占有着重要位置，这和它具有其它包装材料无法替代的包装特性分不开。经过多年的发展，中国已成日用玻璃生产大国，日用玻璃制品与玻璃包装容器产量居世界前列。据中国日用玻璃协会统计，2018 年我国日用玻璃制品与玻璃包装容器的总产量为4970万吨，与上年同期4152.08 万吨的统计数相比，增长率为19.7%。在需求日以上升的今天，行业市场前景较好。近年来，国内化妆品市场每年约有20%的增长。随着“供给侧结构性改革”和“环保整治攻坚战”持续推进，我国出台日用玻璃行业规范政策，引导日用玻璃行业生产经营和投资行为，我国玻璃包装容器行业落后产能得以退出，行业集中度有所提升。

4.1.3  先进性

本标准完全符合现有国标和国际标准，其中实用性要求远高于它们，先进性的主要表现：

1）减少瓶口内径公差：内径6mm以下偏差±0.12mm，内径6mm-15mm偏差±0.20mm，内径15mm-25mm以上偏差±0.25mm，内径25mm以上偏差±0.30mm，高于国标GB/T 17449《包装 玻璃容器 螺纹瓶口尺寸》的要求。瓶口内径公差是化妆品包装用玻璃瓶非常重要的指标，精确控制产品口部的公差，增强产品的密封性。

2）减少瓶口螺纹外径及螺纹底径尺寸偏差要求：瓶口螺纹外径（T）及螺纹底径（E）T/E≤16mm的偏差±0.2mm，16mm<T/E≤24mm的偏差±0.3mm，24mm<T/E≤50mm的偏差±0.35mm，T/E＞50mm的偏差±0.4mm，高于国标GB/T 17449《包装 玻璃容器 螺纹瓶口尺寸》、GB/T 24694-2009《玻璃容器 白酒瓶》的要求。瓶口螺纹外径偏差是化妆品包装用玻璃瓶非常重要的指标，精确控制产品口部的公差，能增强产品的密封性，增加和配件配合后的美观度。

3）提升抗热震性能：按照GB/T4547-2007的方法，t2-t1由≥42℃提升到≥60℃，高于国标GB/T 2639-2008《玻璃输液瓶》、QB/T4594-2013《玻璃容器食品罐头瓶》的要求。增加了产品温度适应范围，体现产品的抗热震性能，使产品在遇到突然的环境温度发生变化时，玻璃产品不发生破裂。结合国家标准、客户需求以及行业发展水平的现状，提升该项指标。

4）提升耐寒性能：罐装满口容量85%的蒸馏水在（-15℃±1℃）环境中三个月后取出瓶子无裂纹、破裂等异常。化妆品包装用玻璃瓶的耐寒性是化妆品质量有效期的重要保证，有利于产品适应不同国家和区域的销售和存储。

5）提升抗冲击性能：由≥0.2J提升到≥0.6J。抗冲击性是产品抵抗外界作用的能力，也是化妆品包装用玻璃瓶耐用性的指标，玻璃瓶在使用和运输过程中碰撞，提升该项指标，产品抗冲击能力强，产品不易破损。

6）提升涂层附着力：在切口交叉处有少许图层脱落，但交叉切割受影响面积由不大于15%（2级）提高到不大于5%（1级）。产品在使用过程中喷涂层不脱落，不影响产品的的美观度。

7）提升密封性能：水乳液用瓶：在负压0.06Mpa条件下，灌装2/3标准容量有色水，保压5min无泄漏。油性料体/香水用瓶：在负压0.08Mpa条件下，灌装2/3标准容量有色水，保压5min无泄漏。膏霜用瓶：在负压0.02Mpa条件下，灌装2/3标准容量有色甘油，保压5min无泄漏。化妆品包装用玻璃瓶的密封性是化妆品质量有效期的重要保证，也是在使用过程中最让用户担心的特性之一，增加密封性要求，能防止化妆品在储存过程中因为密封性不好产生泄漏或过期的情况。

4.1.4  经济性

本产品无需配套昂贵的窑炉。日用玻璃制品及玻璃包装容器制造行业。与传统技术相比降本增效30%以上。

4.1.5  可操作性

标准的技术要求均明确了对应的标准检测方法，且可由第三方实验室检测；技术要求、检验方法要求均可追溯。

## 4.2 主要内容及确定依据

要求方面，主要内容及确定依据如下：标准主要内容包括范围、规范性引用文件、产品分类、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存及质量承诺九个方面对标准进行编制。其中基本要求涵盖了产品设计研发、材料和零部件、工艺及装备、检验检测四方面；在基本要求方面，主要内容及确定依据如下：

4.2.1基本要求

基本要求按浙江制造的研制要求，结合标准研制工作组的调研制定。

4.2.1.1设计研发

1）具备根据市场所需、客户个性化需求或合同的具体要求，使用AUTOCAD、3D等软件对产品进行研发设计。

2）具备对熔制、成型、退火等工艺设计研发能力，并持续改进工艺提高产品的性能。

4.2.1.2材料和零部件

- 根据ISO9001质量管理体系标准建立了供应商管理相关制度和机制，对供应商进行选择、评价、考核，确保供应商符合我司要求。

- 目前与我司合作的供应商都为业内知名企业，提供原材料质量有保障。

- 针对不同的原材料都建立了相应的检验规范。

- 配备了满足需要的检验人员和检测设备，确保原材料满足使用要求。

4.2.1.3工艺装备

- 配备自动化且动态精度优于 1/500 的玻璃配料自动称量系统，采用优质配合料混合设备。

- 采用节能环保型玻璃窑炉，配置计算机控制系统，稳定控制熔窑温度、窑压、液面等参数。

- 采用天然气、电等清洁能源加热供料道、退火窑，并采用智能仪表进行实时控制，实现玻璃瓶应力和热震性能优良，光泽度好。

4.2.1.4检验检测

- 具备对石英砂、碳酸钙等主要矿物原料的检验分析能力。

- 配备真空测试箱、密度天平、偏光应力测试仪、扭力计、推拉力计、恒温水浴锅等测试仪器等设备。

- 开展容量偏差、垂直轴偏差、口部平行度公差、应力、耐水侵蚀性能、抗热震性、密封性等性能的检测。

4.2.2技术要求

在技术要求方面，主要内容及确定依据如下，（见表1）：

表1  技术要求

| 序号 | 检验项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内应力 | ≤3级 |
| 2 | 内表面耐水侵蚀性 | 符合GB/T 4548—1995中4.3的要求 |
| 3 | 抗热震性 | 在高温85℃水中保持5min，然后在16s的时间内置于25℃水中保持30s后取出，瓶子无裂纹 |
| 4 | 耐寒性 | 在-15℃±1℃的环境中3个月，瓶子无破裂 |
| 5 | 抗冲击性 | 圆形瓶 | ≥0.6 J，无破裂 |
|  |  | 非圆形瓶 | ≥0.2 J，无破裂 |
| 6 | 水煮测试 | 在70℃水中保持30min， 瓶子无气泡、脱色、掉漆的情况 |
| 7 | 涂层附着力 | 按照GB/T 9286规定的方法试验，符合1级要求 |
| 8 | 密封性 | 水乳液用瓶 | 负压0.06Mpa条件下，灌装2/3标准容量有色水，保压5min无泄漏 |
|  |  | 油性料体/香水用瓶 | 负压0.08Mpa条件下，灌装2/3标准容量有色水，保压5min无泄漏 |
|  |  | 膏霜用瓶 | 负压0.02Mpa条件下，灌装2/3标准容量有色甘油，保压5min无泄漏 |
| 9 | 重金属含量 | 铅、镉、汞、六价铬含量之和 | 每1kg玻璃应≤100mg |
|  |  | 砷含量 | 不得检出 |

4.2.3试验方法

提升指标则引用对标标准行业标准GB/T 17449、GB/T 4547、GB/T 6552、GB/T 9286、GB/T 8452、GB/T 20858、GB/T 37852、GB/T 17876的试验方法。

4.2.4检验规则

标准规定了检验分类，强化了出厂检验，规定了型式检验及判定规则。

4.2.5标志、包装、运输和贮存

标准规定了标志、包装、运输和贮存的要求。

4.2.6质量承诺

为满足化妆品包装用玻璃瓶的要求，以标准起草调研结果为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要求，自出厂之日起，在正常贮运和保管条件下，质保期为12个月。产品经确认存在某些指标不符合本标准要求时，应提供免费更换，不得推卸责任。

根据以上国家标准、国内同行先进企业指标、国外先进标准、国外高端客户指标要求指导本标准研制。

# 5  标准先进性体现

## 5.1  主要技术指标对比分析情况。

化妆品包装用玻璃瓶从规格尺寸及允许偏差、外观质量、性能指标等三个主要质量特性出发，以 BB/T 0029-2004、GB/T 17449-1998、GB/T 4545-2007、GB/T 4547-2007、GB/T4548-1995标准为依据，提升了产品的尺寸、密封性能、耐寒性能、抗热震性等核心技术指标，具体指标见表2。

表2 先进性指标对比表

| 关键性能指标 | 国家、行业标准 | 客户标准(百雀羚） | “浙江制造”标准 | 对标结论 | 必要性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓶口螺纹外径公差 | GB/T 17449包装 玻璃容器 螺纹瓶口尺寸 | 螺纹外径<15mm的，偏差±0.2；18~35mm的偏差0~0.7mm；38~63mm的，偏差0~0.9mm；66~83的偏差0~1mm | 螺纹外径28mm以下的偏差≤±0.25； 螺纹外径28mm以上偏差≤±0.35 | 螺纹外径18mm以下偏差±0.2 螺纹外径18-28mm偏差±0.25螺纹外径28-40mm偏差±0.30 40以上±0.35 | 提升 | 精确控制产品口部的公差： 1.增强产品的密封性。 2.增加和配件（盖子，内塞，泵头）配合后的美观度。 |
| 2 |  | GB/T 24694-2009玻璃容器 白酒瓶 | 螺纹外径<15mm的，偏差±0.2；18~35mm的偏差0~0.7mm；38~63mm的，偏差0~0.9mm；66~83的偏差0~1mm |  |  |  |  |
| 3 | 瓶口内径公差 | GB/T 17449包装 玻璃容器 螺纹瓶口尺寸 | 内径7~9的，偏差±0.2；11~69的，偏差0~1mm | ≤±0.3 | 内径6mm以下偏差±0.12 内径6mm-15mm偏差±0.20内径15mm-25mm以上偏差±0.25 内径25mm以上偏差±0.30 | 提升 |  |
| 4 | 抗热震性 | GB/T 2639-2008玻璃输液瓶 | I类瓶t2-t1≥42℃ II类瓶t2-t1≥60℃ | 按照GB/T4547-2007的方法，t2-t1＞42℃ | 按照GB/T4547-2007的方法，t2-t1＞60℃ | 提升 | 产品在遇到突然的环境温度发生变化是，玻璃产品不发生破裂 |
| 5 |  | QB/T4594-2013玻璃容器食品罐头瓶 | t2-t1≥45℃ |  |  |  |  |
| 6 | 耐寒 | 无 | 无 | 罐装满口容量85%的蒸馏水，观察三个月（-10℃±1℃） | 罐装满口容量85%的蒸馏水观察三个月（-15℃±1℃） | 提升 | 产品适应不同国家和区域的销售和存储 |
| 7 | 抗冲击性 | GB/T 24694-2009玻璃容器白酒瓶 | 按照GB/T 6552-2015玻璃容器抗机械冲击试验方法 ≥0.2J | 按照GB/T 6552-2015玻璃容器抗机械冲击试验方法≥0.4J | 按照GB/T 6552-2015玻璃容器抗机械冲击试验方法 ≥0.6J | 提升 | 玻璃瓶在使用和运输过程中碰撞，产品抗冲击能力强，不易破损 |
| 8 | 涂层附着力 | GB/T9286-1998色漆和清漆 清膜的画格实验 | 在切口交叉处有少许图层脱落，但不能明显大于15%（建议0-2级） | 在切口交叉处有少许图层脱落，但交叉切割面积受影响明显大于5%，但不能明显大于15%（2级） | 在切口交叉处有少许图层脱落，但交叉切割面积受影响明显大于5%（1级） | 提升 | 产品在使用过程中喷涂层不会脱落，影响产品的的美观度 |
| 9 | 密封性 | 无 | 无 | 水/乳/精华液/精油用瓶：在-0.05Mpa/5nin无泄漏； 膏霜用瓶：倒置24小时无泄漏 | 水乳液用瓶：在负压0.06Mpa条件下，灌装2/3标准容量有色水，保压5min无泄漏。油性料体/香水用瓶：在负压0.08Mpa条件下，灌装2/3标准容量有色水，保压5min无泄漏。膏霜用瓶：在负压0.02Mpa条件下，灌装2/3标准容量有色甘油，保压5min无泄漏。 | 提升 | 防止因密封性不好，消费者在使用过程中发生泄漏，体验感差； 更重要的是密封性不好会造成内容物与空气长时间接触，引起化妆品变质。 |

由上表的对比分析可见，本标准相比 BB/T 0029-2004、GB/T 17449-1998、GB/T 4545-2007、GB/T 4547-2007、GB/T4548-1995的先进性主要体现在以下几个方面：

1）减少瓶口内径公差：内径6mm以下偏差±0.12mm，内径6mm-15mm偏差±0.20mm，内径15mm-25mm以上偏差±0.25mm，内径25mm以上偏差±0.30mm，高于国标GB/T 17449《包装 玻璃容器 螺纹瓶口尺寸》的要求。

确定依据：提升了技术要求，优于GB/T 17449。瓶口内径公差是化妆品包装用玻璃瓶非常重要的指标，精确控制产品口部的公差，增强产品的密封性。

2）减少瓶口螺纹外径及螺纹底径尺寸偏差要求：瓶口螺纹外径（T）及螺纹底径（E）T/E≤16mm的偏差±0.2mm，16mm<T/E≤24mm的偏差±0.3mm，24mm<T/E≤50mm的偏差±0.35mm，T/E＞50mm的偏差±0.4mm，高于国标GB/T 17449《包装 玻璃容器 螺纹瓶口尺寸》、GB/T 24694-2009《玻璃容器 白酒瓶》的要求。

确定依据：提升了技术要求，优于GB/T 17449、GB/T 24694-2009。瓶口螺纹外径偏差是化妆品包装用玻璃瓶非常重要的指标，精确控制产品口部的公差，能增强产品的密封性，增加和配件配合后的美观度。

3）提升抗热震性能：按照GB/T4547-2007的方法，t2-t1由≥42℃提升到≥60℃，高于国标GB/T 2639-2008《玻璃输液瓶》、QB/T4594-2013《玻璃容器食品罐头瓶》的要求。

确定依据：提升了技术要求，优于GB/T 2639-2008、QB/T4594-2013。增加了产品温度适应范围，体现产品的抗热震性能，使产品在遇到突然的环境温度发生变化时，玻璃产品不发生破裂。结合国家标准、客户需求以及行业发展水平的现状，提升该项指标。

4）提升耐寒性能：罐装满口容量85%的蒸馏水在（-15℃±1℃）环境中三个月后取出瓶子无裂纹、破裂等异常。

确定依据：增加了技术要求。化妆品包装用玻璃瓶的耐寒性是化妆品质量有效期的重要保证，有利于产品适应不同国家和区域的销售和存储。

5）提升抗冲击性能：由≥0.2J提升到≥0.6J。

确定依据：提升了技术要求，优于GB/T 24694-2009。抗冲击性是产品抵抗外界作用的能力，也是化妆品包装用玻璃瓶耐用性的指标，玻璃瓶在使用和运输过程中碰撞，提升该项指标，产品抗冲击能力强，产品不易破损。

6）提升涂层附着力：在切口交叉处有少许图层脱落，但交叉切割受影响面积由不大于15%（2级）提高到不大于5%（1级）。

确定依据：提升了技术要求，优于GB/T9286-1998。产品在使用过程中喷涂层不脱落，不影响产品的的美观度。

7）提升密封性能：水乳液用瓶：在负压0.06Mpa条件下，灌装2/3标准容量有色水，保压5min无泄漏。油性料体/香水用瓶：在负压0.08Mpa条件下，灌装2/3标准容量有色水，保压5min无泄漏。膏霜用瓶：在负压0.02Mpa条件下，灌装2/3标准容量有色甘油，保压5min无泄漏。

确定依据：增加了技术要求。化妆品包装用玻璃瓶的密封性是化妆品质量有效期的重要保证，也是在使用过程中最让用户担心的特性之一，增加密封性要求，能防止化妆品在储存过程中因为密封性不好产生泄漏或过期的情况。

## 5.2  基本要求（型式试验规定技术指标外的产品设计、原材料、关键技术、工艺、设备等方面）、质量承诺等体现“浙江制造”标准“四精”特征的相关先进性的对比情况。

5.2.1  设计研发

●对熔制、成型、退火等工艺设计研发能力，并持续改进工艺，以利于提高产品的性能

说明：充分考虑产品使用需求及可制造性的需求等尺寸、外观等设计，在产品设计开发初期就考虑产品尺寸、性能稳定的要求。

●原材料、生产工艺及装备、生产环境等与产品性能、绿色环保相关的设计要求

说明：设计研发就考虑到产品的绿色、环保性能。

5.2.2  材料要求

●石英砂应符合QB/T 2196的要求。碳酸钙应符合JC/T 865中一级品及以上的要求。纯碱应符合GB/T 210.1中Ⅱ类优等品的要求。

说明：考虑到精良选材，主要矿物原料均符合国标、行标中的高品质要求。

●涂料、油墨等原材料有害物质含量符合RoHS指令2011/65/EU附录Ⅱ的修正指令（EU）2015/863的要求

说明：原材料符合环保RoHS 2.0标准。

5.2.3  工艺装备

●在工艺设备方面：提出产品配备自动化且动态精度优于 1/500 的玻璃配料自动称量系统，采用优质配合料混合设备。采用节能环保型玻璃窑炉，配置计算机控制系统，稳定控制熔窑温度、窑压、液面等参数。采用天然气、电等清洁能源加热供料道、退火窑，并采用智能仪表进行实时控制，实现玻璃瓶应力和热震性能优良，光泽度好。

5.2.4  检测要求

●在检测能力方面：从应配备先进的仪器设备对产品关键技术指标的检测能力角度来保障产品质量，配备真空测试箱、密度天平、偏光应力测试仪、扭力计、推拉力计、恒温水浴锅等测试仪器等检测设备进行容量偏差、垂直轴偏差、口部平行度公差、应力、耐水侵蚀性能、抗热震性、密封性出厂检验项目的检验。同时，具备对石英砂、碳酸钙等主要矿物原料的检验分析能力。

## 5.3  标准中能体现“智能制造”、“绿色制造”先进性的内容说明。（若无相关先进性也应说明）。

5.3.1  设计

对熔制、成型、退火等工艺设计研发能力，并持续改进工艺，以利于提高产品的性能，明确原材料、生产工艺及装备、生产环境等与产品性能相关的设计要求均体现了“智能制造”与“绿色制造”理念。

5.3.2  材料

涂料、油墨等原材料有害物质含量符合RoHS指令2011/65/EU附录Ⅱ的修正指令（EU）2015/863的要求，体现了“绿色制造”理念。

5.3.3  工艺和装备

采用节能环保型玻璃窑炉，配置计算机控制系统，稳定控制熔窑温度、窑压、液面等参数；采用天然气、电等清洁能源加热供料道、退火窑，并采用智能仪表进行实时控制；采用自动成型设备；配备污水综合处理及回用系统，并配有在线监控系统，均体现了“智能制造”与“绿色制造”理念。

# 6 与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

## 6.1 目前国内主要执行的标准有：

BB/T 0029-2004   包装 玻璃容器 螺纹瓶口尺寸

GB/T 17449-1998  包装 玻璃容器 螺纹瓶口尺寸

GB/T 4545-2007   玻璃瓶罐内应力试验方法

GB/T 4547-2007   玻璃容器 抗热震性和热震耐久性试验方法

GB/T4548-1995  玻璃容器内表面耐水侵蚀性能测试方法及分级

## 6.2 本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准相冲突情况

本标准按照相关法律、法规、规章、强制性标准的规定，无任何违背。

标准不存在低于相关国标、行标和地标等推荐性标准的情况。

## 6.3 本标准引用了以下文件：

GB/T 210.1  工业碳酸钠及其试验方法 第1部分：工业碳酸钠

GB/T 2828.1—2012  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4545  玻璃瓶罐内应力检验方法

GB/T 4547  玻璃容器 抗热震性和热震耐久性试验方法

GB/T 4548—1995  玻璃容器内表面耐水侵蚀性能测试方法及分级

GB/T 6552  玻璃容器 抗机械冲击试验方法

GB/T 8452  玻璃瓶垂直轴偏差测试方法

GB/T 9286—1998  色漆和清漆 漆膜的划格试验

GB/T 9987—2011  玻璃瓶罐制造术语

GB/T 17449  包装 玻璃容器 螺纹瓶口尺寸

GB/T 17876  包装容器 塑料防盗瓶盖

GB/T 20858  玻璃容器用重量法测定容量试验方法

GB 31604.24  食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镉迁移量的测定

GB 31604.34  食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定

GB/T 37851  玻璃容器 小口瓶标准公差

GB/T 37852  玻璃容器 以容器底部作基准的高度和口部不平行度 试验方法

JC/T 865  平板玻璃用石灰石

QB/T 2196  玻璃工业用石英砂的分级

2011/65/EU  电子电气设备中特定有害物质限制禁用指令

以上引用文件现行有效。

# 7  社会效益

本标准的研制重点是提高浙江制造标准的水平，使标准更趋于合理、可行、有效，以此来推动企业产品质量的提高，满足在新的市场经济形势下，对产品技术和质量严格要求；对通信运营商在实际使用中提高了工作效率，降低了施工成本，对未来加快通信技术的发展具有里程碑式的意义。

# 8  重大分歧意见的处理经过和依据

/

# 9  废止现行相关标准的建议

/

# 10  提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由

本标准为浙江省品牌建设联合会团体标准。

# 11  贯彻标准的要求和措施建议

已批准发布的“浙江制造”标准，文本由浙江省品牌建设联合会在官方网站（http://www.zhejiangmade.org.cn/）上全文公布，供社会免费查阅。

杭州三星工艺玻璃有限公司将在企业标准信息公共服务平台（http://www.cpbz.gov.cn/）上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。

# 12  其他应予说明的事项

无。

《化妆品包装用玻璃瓶》标准研制工作组

2021年7月26日